junckers-couleur.png

**Fabricant** : Junckers

**Produit**: JUNCKERS Clip System

# Descriptif du système

Fourniture et pose d'un parquet massif sportif JUNCKERS Clip System Sport, y compris toutes coupes apparentes nécessaires soignées, y compris tous travaux et accessoires de finition d'ouvrage.

## Caractéristiques générales du parquet JUNCKERS Clip System Sport

Système de parquet sportif constitué de lames en hêtre massif SYLVASPORT Premium de 22 mm d’épaisseur, deux rangées de frises séchées et durcies sous presse (120 Tonnes/m2 à 160°C), assemblées par double queue d’aronde montées flottantes par clips métalliques sur sous-couche sportive résiliente.

Lames de 3 700 x 129 mm, rainurées et bouvetées sur les 4 côtés et revêtues d’une couche de vernis sur le contre-parement pour contre-balancement.

Lames clipsées sur sous-couche sportive de 10 mm Sports Foam.

Hauteur du système 32 mm

Classe d’usage : 34/Equiv. UPEC>U3SP3 (zones de passage très intense)

Certification FSC ou PEFC.

Certification FIBA (Fédération Internationale de Basketball).

Classement feu : CFL-S1

Respecte la norme EN 14904 classe A3

Respect de la norme EN 13 629

Absorption de choc > 46%  
Rebond de balle > 98%

Charge roulante > 2500 N

Charge ponctuelle > 400 Kg/dm2

Nettoyage hebdomadaire à l’autolaveuse suivant recommandations du fabricant.

# Généralités

## Généralités pour tout type de pose du parquet Junckers

L'orientation, la disposition des joints et de manière générale les caractéristiques de mise en oeuvre des parquets massifs sont conformes aux règles françaises en vigueur et surtout à la norme XP B53-669.

# Cahier des normes

L'ouvrage Fourniture et pose de parquet massif sportif JUNCKERS Clip System Sport devra répondre aux spécifications et prescriptions des normes qui le concernent, et plus particulièrement aux normes suivantes :

## Relatives au système

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Normes | Indice de classement | Libellé norme | Date |
| XP B53-669 | (B53-669) | Parquets et planchers en bois - Classement d'usage | Février - 2012 |

## Relatives aux matériaux

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Normes | Indice de classement | Libellé norme | Date |
| NF EN 14904 | (P90-143) | Sols sportifs - Sols multi-sports intérieurs - Spécification | Juin - 2006 |

## Relatives aux préconisations de mise en œuvre

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Normes | Indice de classement | Libellé norme | Date |
| NF P90-202 | (P90-202) | Salles sportives - Supports de revêtements des sols sportifs - Mise en oeuvre | Avril - 2009 |