junckers-couleur.png

**Fabricant** : Junckers

**Produit**: Unobat 62+

# Descriptif du système

Fourniture et pose d'un parquet massif sportif fixe JUNCKERS Unobat 62+, y compris toutes coupes apparentes nécessaires soignées, y compris tous travaux et accessoires de finition d'ouvrage.

## Caractéristiques générales parquet Junckers UNOBAT 62+

Système de parquet sportif constitué de lames de 3700mm en hêtre massif SYLVASPORT Premium de 22 mm d’épaisseur, deux rangées de frises séchées et durcies sous presse (120 Tonnes/m2 à 160°C), assemblées par double queue d’aronde, clouées sur simple lambourdage à l’aide de clous annelés anti-retour verrouillant l’ancrage des lames sur les lambourdes. Le complexe monobloc (parquet sportif – lambourdes) obtenu, est ainsi uniforme et d’une seule pièce sur toute la surface.

Lames de 3 700 x 129 mm, rainurées et bouvetées sur les 4 côtés et revêtues d’une couche de vernis sur le contre-parement pour contre-balancement.

Lames clouées sur lambourdes incluant patins amortisseurs et système J-LOCK avec cale micro métrique intégré.

Dimensions lambourdes : Lambourdes : 25,5 x 60 x 3600 mm avec patins amortisseurs.

Hauteur du système : réglable de 82 à 109 mm (base supplémentaire possible pour encore 100 mm  maxi - nous consulter)

Classe d’usage : 34/Equiv. UPEC>U3SP3 (zones de passage très intense)

Certification FSC ou PEFC.

Certification FIBA (Fédération Internationale de Basketball).

Classement feu : CFL-S1

Respecte la norme EN 14904 classe A4

Respect de la norme EN 13 629

Absorption de choc > 64%

Rebond de balle > 95%

Charge roulante > 3000 N

Charge ponctuelle > 550 Kg/dm2

Validation test de fatigue sur 25 ans.

Entraxe lambourdes : 336 ou 411 mm.

Nettoyage hebdomadaire à l’autolaveuse suivant recommandations du fabricant

Un test in situ pour s’assurer de la compatibilité avec la Norme Sportive EN 14904 – Classe A4 sera effectué après installation par un laboratoire indépendant agréé.

# Cahier des normes

L'ouvrage Fourniture et pose de parquet massif sportif JUNCKERS Unobat 62+ devra répondre aux spécifications et prescriptions des normes qui le concernent, et plus particulièrement aux normes suivantes :

## Relatives au système

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Normes | Indice de classement | Libellé norme | Date |
| XP B53-669 | (B53-669) | Parquets et planchers en bois - Classement d'usage | Février - 2012 |

## Relatives aux matériaux

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Normes | Indice de classement | Libellé norme | Date |
| NF EN 14904 | (P90-143) | Sols sportifs - Sols multi-sports intérieurs - Spécification | Juin - 2006 |

## Relatives aux préconisations de mise en œuvre

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Normes | Indice de classement | Libellé norme | Date |
| NF P90-202 | (P90-202) | Salles sportives - Supports de revêtements des sols sportifs - Mise en oeuvre | Avril - 2009 |